## Основные технические параметры мембраны ИЗОЛИТ

| Характеристики | Ед. изм. | ИЗОЛИТ-0,5 | ИЗОЛИТ-0,6 | ИЗОЛИТ-ГЕО | ИЗОЛИТ-СЕТКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина мембраны | мм | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Высота выступов | мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Удельный вес | г/м2 | 480 | 580 | 775 | 600 |
| Объем воздушного зазора | л/ м2 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
| Объем выступа | л/ м2 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Стойкость к продавливанию | кН/ м2 | 190 | 250 | 250 | 150 |
| УФ-стабильность |  | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив |
| Температуроустойчивость | ºС | От –40 до +80 | От –40 до +80 | От –40 до +80 | От –40 до +80 |
| Химическая стойкость |  | Обладает стойкостью по отношению ко всем часто встречающимся химическим соединениям |  |  |  |
| Горючесть |  | С3 | С3 | С3 | С3 |
| Длина мембраны в рулоне | м | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Ширина гладкого края | мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Общая ширина | м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Удельный вес геотекстиля | г/м2 |  |  | 110 |  |
| Цвет |  | зеленый | черный | черный | прозрачный белый |