| Свойства | Стандарт | Ед. измер. | SF (PRO) | SF 40 | SF 49 | SF 56 | SF 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Общие свойства Плотность Толщина при 2 кН/м2 Толщина при 200кН/м2 | EN 965 EN 964-1 EN 964-1 | г/м2 мм мм | 110 0,41 0,35 | 136 0,45 0,39 | 165 0,46 0,4 | 190 0,54 0,48 | 260 0,65 0,59 |
| # Механические свойства Энергия адсорбции Предел прочности на растяжение Предельное удлинение Прочность при 5% удлинении Продавливание GBR* Конусное погружение Грейферная прочность Прочность на раздир. | EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 12236 EN 918 ASTM D4632 ASTM D4533 | кДж/м кН/м % кН/м Н мм Н Н | 3,1 7,3 52 3,3 1100 36 625 290 | 3,7 9,0 52 4,0 1375 30 750 370 | 5,8 12,6 55 5,2 1850 32 1050 335 | 5,8 13,1 55 5,7 2000 23 1100 475 | 9,7 20,0 55 8,2 3000 21 1680 550 |
| # Гидравлические свойства Размер пор 090w Скорость потока при высоте водяного столба 10 см Скоростной индекс VlH50 Водопроницаемость при 20 кН/м2 Водопроницаемость при 200кН/м2 | EN 12956 BS 6906-6 EN 11058 DIN 60500-4 DIN 60500-4 | мкм л/м2 сек мм/сек 10-4 м/сек 10-4 м/сек | 140 110 70 4,6 2,9 | 120 85 50 2,8 2,0 | 90 45 25 1,7 1,2 | 90 65 35 1,9 1,4 | 65 23 13 1,4 1,0 |

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ TYPAR

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА                                                    УСТОЙЧИВОСТЬ МАТЕРИАЛА

| Природный УФ Хорошая устойчивость в течение нескольких месяцев. Полимер | 100% полипропилен УФ-стабилизирован |
| --- | --- |
| Плотность | 0,91 г/м3 |
| Точка плавления | 165 ºC |
| Тип волокна | Бесконечное волокно |
| Диаметр волокна | 40-50 мкм |
| Тип упрочнения | термоупрочнение |

Природные кислоты и щелочи                              не действуют

Молочная кислота (рН 2,4) 15 суток при 50ºC        не действуют

Бикарбонат натрия (рН 11,6) 15 суток при 50ºC     не действуют

Гидроокись кальция (рН 12,5) 15 суток при 50ºC   не действуют